| LINEA | ALBA DULUX |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Latex para Interiores Mate. Excelente poder cubriente. No Salpica. Calidad Premium |
| USOS | Para paredes interiores de yeso , revoque , ladrillo y papel. |
| DESCRIPCION | Polímeros en emulsión, pigmentos, aditivos, coalescentes. Acabado mate para interiores, excelente poder cubriente, resistente al desgaste por roce o lavado. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor. |
| RESISTENCIA | Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con alcalis. No contiene plomo, ni mercurio en su formulación. |
| ENVASES | 1, 4, 10 y 20 litros |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 h |
| MODO DE APLICACIÓN | Pincel, rodillo o soplete |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Limpiar los utensilios con agua y jabón |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Agua |
| ACABADO | Mate |
| COLOR | Blanco. Colores obtenibles c/Entonador Universal Tonalba hasta un máximo de 60 cm3 por litro, consultar las cartas de colores. Colores obtenibles por el sistema tintométrico de ALBA, que ofrece miles de opciones de colores, consultar las cartas correspondientes |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/ mano/ litro) | 14 |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA (Micrones/ mano) | 25 |
| TASA DE DILUCIÓN | Dependiendo del elemento de aplicación. |
| FLASH POINT | Producto al agua. No Inflamable |
| TOXICIDAD | No contiene metales pesados, ni plomo ni mercurio |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | Yeso: Yeso firme: aplicar una mano de Fijador al Aguarrás. Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás. Revoque: Revoque con absorción despareja: aplicar una mano previa de Fijador al Agua. Superficies con partes flojas de pintura vieja : eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás. Emparejar con Albaplast, Enduído Plástico para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás. Superficies pintadas en buen estado : Limpiar con agua y detergente.Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido. Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas: aplicar una mano previa de producto diluído con 10% a 15%de agua ó una mano de Fijador al Agua. Superficies nuevas de revoque sin curar con menos de 3 meses de realizadas: Lavar la superficie con una solución de ácido clorhídrico o muriático diluído al 10% en agua. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluído con 10% a 15% de agua o una mano de Fijador al Agua. Superficies con partes flojas de pintura vieja : eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás. Emparejar con Albaplast. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás. |
| INSTRUCCIONES | La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. .Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo, o soplete. |
| MANTENIMIENTO |  |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagues ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente. |
| HOJA DE SEGURIDAD | 9567001.doc |
| Nota: S.A. Alba no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. S.A. Alba sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento. Técnico de S.A. ALBA al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@ici.com. Fecha de emisión: Nov 2006 Revisión: 1 |  |
| Se hace notar que éste no es un documento de especificaciones legales; la información se brinda de buena fe y sin garantía. |  |