| LINEA | ALBA DULUX |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Latex Satinado para Interiores. Altamente decorativo. Optimo poder cubriente. Calidad premium |
| USOS | Para paredes interiores de yeso, revoque, ladrillo |
| DESCRIPCION | Revestimiento acrílico satinado, altamente decorativo de óptimo poder cubriente. Resiste la suciedad, las manchas se eliminan fácilmente sin que quede aureola. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor. |
| RESISTENCIA | Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con alcalis. No contiene plomo, ni mercurio en su formulación. |
| ENVASES | 1, 4, 10 y 20 litros |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 h |
| MODO DE APLICACIÓN | Pincel, rodillo o soplete |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Limpiar los utensilios con agua y jabón |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Agua |
| ACABADO | Cubriente satinado |
| COLOR | Blanco. Colores obtenibles c/Entonador Universal Tonalba hasta un máximo de 37,5 cm3 por litro, consultar las cartas de colores. Colores obtenibles por el sistema tintométrico ALBA, que ofrece miles de opciones de colores, consultar las cartas correspondientes |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/ mano/ litro) | 12 |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA (Micrones/ mano) | 25 |
| TASA DE DILUCIÓN | Sin diluir, o en caso de ser necesario 5% de agua |
| FLASH POINT | Producto al agua. No inflamable |
| TOXICIDAD | No contiene metales pesados, ni plomo ni mercurio |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Yeso y Revoque: Dado que las características del producto exigen una excelente terminación de la superficie, en todos los casos se deberá seguir el siguiente esquema de pintado: Posteriormente al tratamiento de la superficie se deberá aplicar una mano de Fijador al Aguarrás. Emparejar con Albaplast, Enduído Plástico para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás. Superficies nuevas de revoque sin curar: lavar la superficie con una solución de ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua; enjuagar y dejar secar. Posteriormente seguir el esquema anteriormente indicado. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de seguridad. |
| INSTRUCCIONES | Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel o rodillo de fibra sintética de pelo corto. |
| MANTENIMIENTO | A los 14 días de finalizado el trabajo se obtiene la resistencia óptima para el lavado de manchas sin deterioro de la película. Lavado de manchas : - Para remover suciedad y manchas utilizar un paño suave o esponja blanda humedecida con detergente de uso doméstico diluido en agua. Una vez finalizada la limpieza, enjuagar con agua limpia y secar con papel absorbente. - En el caso de manchas con elementos cerosos, por ejemplo, crayones grasos, remover la misma previamente con un algodón mojado con aguarrás mineral y luego proceder como se indica en el primer punto. |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagues ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente |
| HOJA DE SEGURIDAD | 9564001.doc |
| Nota: S.A. Alba no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. S.A. Alba sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento. Técnico de S.A. ALBA al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@ici.com. Fecha de emisión: Nov 2006 Revisión: 1 |  |
| Se hace notar que éste no es un documento de especificaciones legales; la información se brinda de buena fe y sin garantía. |  |