| LINEA | ALBA DULUX |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Productoal látex para interiores. Revestimiento con terminación eggshell, altamente decorativo de óptimo poder cubriente. Resiste la suciedad, las manchas se eliminan fácilmente sin que quede aureola. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor |
| USOS | Paredes interiores de yeso , revoque , ladrillo , hardboard |
| DESCRIPCION | Copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos, aditivos, coalescentes |
| RESISTENCIA | No adecuado para contacto directo con álcalis ni ácidos |
| ENVASES | 1 , 4 , 10 y 20 litros |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas |
| MODO DE APLICACIÓN | Pincel, rodillo o soplete. Para aplicar con rodillo, tener en cuenta que el mismo deberá ser de fibra poliéster con un largo de pelo de 1 cm aproximadamente. |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Limpiar los utensilios con agua y jabón |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Agua |
| ACABADO | Eggshell |
| COLOR | Blanco. Colores obtenibles con Entonador Universal Tonalba hasta un máximo de 37,5 cm3 por litro, consultar las cartas correspondientes |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/ mano/ litro) | 10 a 14 m2 por litro y por mano |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA(Micrones/ mano) | 25 micrones |
| TASA DE DILUCIÓN | No se recomienda dilución |
| FLASH POINT | Producto al gua |
| TOXICIDAD | No contiene metales pesados, ni plomo ni mercurio |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | Yeso firme : aplicar una mano de Fijador al Aguarrás de ALBA Yeso flojo o entizado : aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás de ALBA Revoque con absorción despareja : aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás de ALBA Superficies con partes flojas de pintura vieja : eliminarlas con espátula. Aplicar Fijador al Aguarrás ALBA y emparejar con Alabaplast, Enduído Plástico para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA en las zonas donde se aplicó enduído. Superficies pintadas en buen estado : Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Para superficies con brillo eliminarlo por lijado. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA. Superficies nuevas de revoque con mas de 3 meses de realizadas: aplicar una mano previa de producto diluído con 10 a 15% de agua. Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: dejar curar 3 meses antes de aplicar. |
| INSTRUCCIONES | La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud , y polvo. Se deberán eliminar partes flojas de pinturas y todo elemento que impida la correcta adherencia de la pintura de terminación. Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo, o soplete, sin diluir. Si es necesario diluir, hacerlo con un máximo de 5 % de agua. |
| MANTENIMIENTO |  |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | Mantener fuera del alcance de los niños No ingerir Evitar el contacto con la piel y los ojos En caso de contacto accidental con la piel,limpiar con agua y jabón ; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestion no inducir vómitos. Beber abundante agua En todos los casos consultar al médico Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagues ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambient |
| Nota: S.A. Alba no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. S.A. Alba sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento. Técnico de S.A. ALBA al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@ici.com. Fecha de emisión: Nov 2006 Revisión: 1 |  |
| Se hace notar que éste no es un documento de especificaciones legales; la información se brinda de buena fe y sin garantía. |  |