| LINEA | ALBA DULUX |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Esmalte Sintético Brillante. Excelente terminación y brillo. Gran variedad de colores. Calidad premium. Colores obtenibles con entonador universal Tonalba. Miles de colores obtenibles por el sistema tintométrico de ALBA |
| USOS | Se puede aplicar sobre mampostería, madera o metal. |
| DESCRIPCION | El producto al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. Tiene sobresaliente poder cubritivo. No contiene plomo y es de uso seguro en las condiciones recomendadas de aplicación. Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, solventes. Albalux Aluminio:Resina sintética en mezcla de solventes aromáticos y alifáticos, pigmento metálico, aditivos, solventes. |
| RESISTENCIA | Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol. Resiste los métodos habituales de limpieza. Resiste el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con alcalis. |
| ENVASES | ¼ , ½, 1, 4, 20 litros |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | 3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de sustrato. Intervalo entre manos: 10 horas |
| MODO DE APLICACIÓN | Pincel, rodillo o soplete |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Limpiar los utensilios con Aguarrás mineral ALBA Dulux |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 o 3 manos |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Diluyente Especial para Productos Sintéticos en base a AGUARRAS ALBA Dulux |
| ACABADO | Brillante |
| COLOR | Color blanco y 34 colores preparados. Puede mezclarse con Tonalba hasta un máximo de 37,5 cm3/litro. Colores obtenibles por el sistema tintométrico de ALBA, que ofrece miles de opciones de colores, consultar las cartas correspondientes |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/ mano/ litro) | 14 |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA (Micrones/ mano) | 25 |
| TASA DE DILUCIÓN | Dependiendo del elemento de aplicación. |
| FLASH POINT | 38 - 50 °C |
| TOXICIDAD | No contiene metales pesados, ni plomo ni mercurio |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | La superficie debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo. Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Es conveniente lijar suavemente entre mano y mano. Secado: 3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de sustrato. Intervalo entre manos: 10 horas. Madera: Nueva: aplicar previamente Fondo Blanco para Madera. Pintada en buen estado: lijar suavemente y limpiar. Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar Fondo Blanco para Maderas en la zona expuesta. Hierro: Nuevo: eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido o Convertidor para Metales Ferrosos. Con pintura en buen estado: lijar y limpiar. Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar Convertidor o Antióxido para Metales Ferrosos. Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y aplicar Convertidor de Oxido para Metales Ferrosos. Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente |
| INSTRUCCIONES | La superficie debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo. Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Es conveniente lijar suavemente entre mano y mano |
| MANTENIMIENTO | Lavar periódicamente con agua y detergente |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | No contiene plomo ni mercurio Inflamable de 2°. Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. Usar extintores de Anhidrido Carbónico o polvo químico. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con piel y ojos. No inhalar los vapores. No ingerir. Si en la aplicación existen riesgos de salpicaduras, usar protector visual. Si se va a aplicar a grandes superficies en lugares cerrados, usar equipo respirador. En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina y luego lavar con agua y jabón. Salpicaduras en ojos, lavar con abundante agua durante no menos de 15 minutos. En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado. En interiores mantener el lugar ventilado hasta el secado final. En todos los casos consultar al médico. Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagues ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente. |
| HOJA DE SEGURIDAD | 9730XXX.doc |
| Nota: S.A. Alba no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. S.A. Alba sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento. Técnico de S.A. ALBA al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@ici.com. Fecha de emisión: Nov 2006 Revisión: 1 |  |
| Se hace notar que éste no es un documento de especificaciones legales; la información se brinda de buena fe y sin garantía. |  |