| LINEA | ALBA DULUX |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Pintura Sintética Mate para Interiores. Alta resistencia. Excelente terminación |
| USOS | Se puede aplicar sobre superficies interiores de mampostería, revoque, yeso, hardboard, fibrocemento, ladrillos, madera o metal |
| DESCRIPCION | El producto, al secar,deja una película lisa y mate, de gran resistencia al uso y a los lavados. No contiene plomo y es de uso seguro en las condiciones recomendadas de aplicación |
| RESISTENCIA | Resiste las temperaturas ambientales normales. Resiste los métodos habituales de limpieza. Como todo producto mate, sobre todo en colores intensos, puede presentar marcado al roce. El mismo desaparece al humedecerlo. |
| ENVASES | 1, 4 y 20 litros |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de sustrato. Intervalo entre manos: 8 horas |
| MODO DE APLICACIÓN | Pincel, rodillo o soplete |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Los elementos de aplicación pueden ser lavados con aguarrás mineral |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Aguarrás Mineral |
| ACABADO | Mate |
| COLOR | Color blanco. Puede mezclarse con Tonalba, para obtener tonos mezcla, hasta un máximo de 60 cm3/litro. Colores obtenibles por el sistema tintométrico de ALBA, que ofrece miles de opciones de colores, consultar las cartas correspondientes |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/ mano/ litro) | 14 |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA (Micrones/ mano) | 25 |
| TASA DE DILUCIÓN | Dependiendo del elemento de aplicación. |
| FLASH POINT | 38 - 50 °C |
| TOXICIDAD | No contiene metales pesados, ni plomo ni mercurio |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | La superficie sobre la que se aplica debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo. Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Madera: Nueva: aplicar previamente Fondo Blanco para Maderas. Pintada en buen estado: lijar suavemente y limpiar. Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar Fondo Blanco para Maderas en la zona expuesta. Hierro: Nuevo: eliminar el oxido, limpiar y aplicar Antióxido para Metales Ferrosos. Con pintura en buen estado: lijar y limpiar. Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar Antióxido para Metales Ferrosos. Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y aplicar Convertidor de Oxido para Metales Ferrosos. Mampostería: Yeso firme: aplicar una mano previa de producto diluido en partes iguales con aguarrás. Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás. Revoque con absorción despareja o entizado: aplicar una mano previa de producto diluido en partes iguales con aguarrás. Superficies con partes flojas de pintura vieja: eliminarlas con espátula, aplicar Fijador al Aguarrás, emparejar con Albaplast, Enduido Plástico. Dejar secar, lijar, limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás. Superficies con partes flojas de pintura vieja: eliminarlas con espátula, aplicar Fijador al Aguarrás, emparejar con Albaplast, Enduido Plástico. Dejar secar, lijar, limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás. Superficies pintadas en buenas condiciones: limpiar con agua y detergente, dejar secar. Si presenta brillo eliminarlo por lijado. Revoque nuevo sin curar (12 meses): lavar con ácido clorhídrico o muriático diluido al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano de de Fijador al Aguarrás. Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente. |
| INSTRUCCIONES | La superficie sobre la que se aplica debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo. Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. |
| MANTENIMIENTO | Lavar con agua y detergente suave |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | Inflamable de 2°. Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. Usar extintores de Anhídrido Carbónico o polvo químico. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con piel y ojos. No inhalar los vapores. No ingerir. Si en la aplicación existen riesgos de salpicaduras, usar protector visual. En interiores mantener el lugar ventilado hasta el secado final. Si se va a aplicar a grandes superficies en lugares cerrados, usar equipo respirador. Primeros auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina y luego lavar con agua y jabón. Salpicaduras en ojos, lavar con abundante agua durante no menos de 15 minutos. En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado. En todos los casos consultar al médico. |
| HOJA DE SEGURIDAD | 9510100.doc |
| Nota: S.A. Alba no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. S.A. Alba sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento. Técnico de S.A. ALBA al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@ici.com. Fecha de emisión: Nov 2006 Revisión: 1 |  |
| Se hace notar que éste no es un documento de especificaciones legales; la información se brinda de buena fe y sin garantía. |  |