| LINEA | ALBA DULUX |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Enduido Plástico para Interiores. En todos los casos requiere de una pintura de terminación al látex o sintética. |
| USOS | Para mampostería, yeso, hardboard, fibrocemento, madera. |
| DESCRIPCION | Polímeros en emulsión, cargas minerales, aditivos, coalescentes. Especialmente formulado para reparar pequeños daños y fisuras en superficies a ser pintadas, permitiendo obtener terminaciones perfectamente lisas y de gran calidad. Con las herramientas adecuadas trabajando sobre el enduído aún fresco, se pueden obtener efectos texturados. De fácil aplicación , rápido secado y excelente lijabilidad. No deja olor. |
| RESISTENCIA | Para uso en interiores. Excelente lijabilidad. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con alcalis |
| Capacidad | 1 litro (1,7Kg), 4 lts (6,6kg) , 10 lts. (16,6 Kg) y 20 lts (33,2 Kg) |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | Secado entre capas 3 a 4 horas. Secado apto para lijar : 8 horas |
| MODO DE APLICACIÓN | Espátula, llana metálica, o goma de masillar. |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Limpiar los utensilios con agua y jabón |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Agua |
| ACABADO | Mate. En todos los casos requiere de una pintura de terminación al látex o sintética |
| COLOR | Blanco. Puede teñirse con Entonador Universal Tonalba hasta un máximo de 7,5 cm3. |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA (Micrones/ mano) | 200 |
| TASA DE DILUCIÓN | No debe diluirse, sólo una mínima cantidad de agua para facilitar su aplicación de ser muy necesario. |
| FLASH POINT | Producto al Agua |
| TOXICIDAD | No contiene metales pesados, ni plomo ni mercurio |
| VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA | Dos años conservado en envase original cerrado |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, y polvo. Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal. Aplicar en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor hasta obtener la superficie deseada. Para obtener una superficie perfectamente lisa, lijar con lija fina y eliminar el polvillo resultante. Según la extensión de la superficie a lijar, se recomienda el uso de una mascarilla para polvos. |
| INSTRUCCIONES | Yeso: Yeso firme: aplicar una mano de Fijador al Aguarrás. Yeso flojo o entizado : aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás. Revoque: Revoque con absorción despareja : aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás. Superficies con partes flojas de pintura vieja: eliminarlas con espátula. Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: lavar previamente la superficie con una solución de ácido clorhídrico (muriático) diluído al 10% en agua. Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás. Madera: Madera Nueva: aplicar una mano previa de Fondo Blanco para Maderas. En todos los casos en que se requiera la aplicación previa de un fijador o fondo, aplicar una mano posterior del mismo fijador o fondo una vez lijada la superficie enduída. |
| MANTENIMIENTO |  |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | No contiene mercurio en su formulación. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagues ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente |
| HOJA DE SEGURIDAD | 9207001.doc |
| Nota: S.A. Alba no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. S.A. Alba sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento. Técnico de S.A. ALBA al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@ici.com. Fecha de emisión: Nov 2006 Revisión: 1 |  |
| Se hace notar que éste no es un documento de especificaciones legales; la información se brinda de buena fe y sin garantía. |  |