| LINEA | ALBA |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | - Barniz poliuretánico de gran dureza. - Acabado perfecto para superficies interiores, de gran resistencia a la abrasión y al uso diario. - De fácil aplicación y rápido secado, forma una película transparente, lisa y brillante. |
| USOS | Para maderas interiores y exteriores, puertas, ventanas, muebles y revestimientos. |
| DESCRIPCION | Barniz poliuretánico para interior. |
| COMPOSICIÓN | Formulado a base de resinas sintéticas y poliuretanos. |
| RESISTENCIA | Alta resistencia a la abrasión y al uso diario. |
| ENVASES | 1; 4 y 20 litros. |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | Secado al tacto: 2 a 4 horas. Secado entre manos: 8 horas. |
| MODO DE APLICACIÓN | Pincel, rodillo o soplete. |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Limpiar los utensilios con Aguarrás Diluyente Especial para productos Sintéticos ALBA. |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 – 3. |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Aguarrás Diluyente Especial para productos Sintéticos ALBA. |
| ACABADO | Brillante. |
| COLOR | - Incoloro - Sistema Tradicional : Tonos de maderas naturales obtenidos por teñido con Tintas AkzoNobel para barnices hasta un máximo de 60 cm3 / litro. - Sistema Tintométrico : Tonos fantasía de gran jerarquía formulados exclusivamente para utilizar concentrado de color del sistema tintométrico de ALBA. - Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice. |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/litro por mano) | 12 a 14. |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA (Micrones/ mano) | 25 a 35 micrones |
| TASA DE DILUCIÓN | Se puede diluir con 5 a 10% de Aguarrás Diluyente Especial para productos Sintéticos ALBA. |
| METALES PESADOS | Sin agregado de plomo, cromo o mercurio. |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. - Madera Nueva: - Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Aplicar una mano previa del producto diluído (dos partes de barniz en una parte de Aguarrás Diluyente Especial para productos Sintéticos ALBA). Dejar secar. Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 3 manos del producto sin diluir. - Madera con barniz deteriorado: - Eliminar las partes flojas de barniz utilizando elementos mecánicos o manuales como la lija, viruta o rasqueta. - Emparejar la superficie por lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Aplicar una mano previa del producto diluído (dos partes de barniz en una parte de Aguarrás Diluyente Especial para productos Sintéticos ALBA). Dejar secar. Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 3 manos del producto sin diluir. - Madera barnizada en buen estado : - Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 3 manos del producto sin diluir. Para obtener el mejor resultado es conveniente lijar suavemente en el sentido de las vetas entre mano y mano y limpiar. Respetar los tiempos de secado antes de lijar para evitar el empastado de la lija. |
| INSTRUCCIONES | Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete. Para superficies muy expuestas aplicar tres manos del producto. Limpiar los utensilios con aguarrás mineral. |
| MANTENIMIENTO | Se recomienda aplicar una nueva mano de producto cuando se observen los primeros signos de desgaste en el revestimiento. Para ello lijar suavemente con lija muy fina en el sentido de las vetas y limpiar, luego aplicar el producto. |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | - Mantener el recipiente fuera del alcance de niños. - Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. - No ingerir. No inhalar los vapores. - Evitar el contacto con la piel y los ojos. - Mantener lejos de llama, calor y fuentes de ignición. - No arrojar el envase en incineradores o fuego. - No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. - Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). - Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. - Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. - Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. - En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. - No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. - R 51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Métodos de extinción de incendios Inflamable 2da No apagar con agua. Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO2) o Polvo Químico. - Primeros Auxilios - En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina. - Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. - En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua. - Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado. - En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. - Hospital de Pediatría P. de Elizalde Tel. (011) 4300 2115 y 4307-4788. - Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. - Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648 Para mayor información, solicite la hoja de seguridad. |
| Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento Técnico de Akzo Nobel Argentina S.A. al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com. Fecha de emisión: Junio 2010 Revisión: 2 |  |