| LINEA | ALBA DULUX |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Fondo sintético para maderas mate. Calidad premium. Colores obtenibles con entonador universal Tonalba |
| USOS | Se aplica sobre madera nueva o usada. Siempre debe cubrirse con pintura de terminación |
| DESCRIPCION | El producto al secar deja una película lisa y mate, de excelente lijabilidad. Sella los poros de la madera uniformando su absorción y dejándola preparada para recibir la pintura de terminación. No contiene plomo y es de uso seguro en las condiciones recomendadas de aplicación. |
| RESISTENCIA | Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol. Resiste el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con alcalis |
| ENVASES | ½, 1, 4, 20 litros |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | 2 a 4 hs, dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de sustrato. Esperar 8 hs. antes de aplicar la pintura de terminación. |
| MODO DE APLICACIÓN | Pincel, rodillo o soplete |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Los elementos de aplicación pueden ser lavados con aguarrás mineral |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Diluyente Especial para Productos Sintéticos en base a AGUARRAS ALBA |
| ACABADO | Mate |
| COLOR | Blanco |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/ mano/ litro) | 10 |
| ESPESOR DE PELÍCULA SECA (Micrones/ mano) | 20 |
| TASA DE DILUCIÓN | Dependiendo del elemento de aplicación. |
| FLASH POINT | 38 - 50 °C |
| TOXICIDAD | No contiene metales pesados, ni plomo ni mercurio |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | Madera Nueva: lijar con papel de lija de grado fino en el sentido de las vetas de la madera hasta dejar la superficie suave y lisa. Limpiar cuidadosamente y aplicar el fondo. Con pintura deteriorada: quitarla, emparejar por lijado en el sentido de las vetas de la madera. Limpiar cuidadosamente y aplicar el fondo en las zonas expuestas. Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente |
| INSTRUCCIONES | La superficie debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, manchas y polvo. Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Es conveniente lijar suavemente con papel de lija de grado fino antes de aplicar la pintura de terminación. |
| MANTENIMIENTO |  |
| SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE | No contiene plomo ni mercurio. Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. Usar extintores de Anhídrido Carbónico o polvo químico. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con piel y ojos. No inhalar los vapores. No ingerir. Si en la aplicación existen riesgos de salpicaduras, usar protector visual. En interiores mantener el lugar ventilado hasta el secado final. Si se va a aplicar a grandes superficies en lugares cerrados, usar equipo respirador. Primeros auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina y luego lavar con agua y jabón. Salpicaduras en ojos, lavar con abundante agua durante no menos de 15 minutos. En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado. En todos los casos consultar al médico. Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagues ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente. |
| HOJA DE SEGURIDAD | 9723001.doc |
| Nota: S.A. Alba no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. S.A. Alba sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento. Técnico de S.A. ALBA al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@ici.com. Fecha de emisión: Nov 2006 Revisión: 1 |  |
| Se hace notar que éste no es un documento de especificaciones legales; la información se brinda de buena fe y sin garantía. |  |